к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Бор - хим. элемент
БОР (от позднелат. borax - бура; лат. Borum), Бор - хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 5, ат. масса 10,81. Природный Б. состоит из двух стабильных изотопов - 10B (19,7%) и 11B (80,3%). Характеризуется высокой способностью поглощать нейтроны [для естеств. смеси изотопов Б. сечение захвата тепловых нейтронов ок. 7,5*10-26 м2, для 10B - (3-4)*10-25 м2]. Конфигурация внеш. электронной оболочки 2s2р1. Энергии последоват. ионизации соответственно равны 8,298; 25,155; 37,930 эВ. Кристаллохим. радиус 0,091 HM, ионный радиус B3+ 0,023 нм. Значение электроотрицательности 2,0.

Свободный Б. существует в виде коричневого мелкокристаллич. порошка (т. н. аморфный Б.) и тёмно-серых кристаллов (кристаллич. Б.). Известны тетрагональная и ромбоэдрич. модификации Б.,осн. структурным элементом к-рых служит икосаэдр, образованный 12 атомами В. Плотность кристаллич. Б. 2,34 кг/дм3 (20 0C), tпл=2075°С, tкип=3700-3860 0C, ат. теплоёмкость 13,8 Дж*моль-1 К-1 (в интервале температур 0°- 100 0C), микротвёрдость 34 ГН*м-2. Уд. сопротивление при 5 0C 120 МОм*см, при 100 0C - 4,1 МОм*см и при нагревании до 800 0C снижается на неск. порядков. Коэф. линейного расширения 8,3*10-6.

Химически малоактивен, наиб. типичная степень окисления Б. +3. При нагревании Б. вступает в реакцию со MH. металлами, образуя бориды с высокими твёрдостью и tпл.

Б. добавляют к стали для повышения её прочности и жаропрочности, насыщают им поверхности стальных изделий для защиты от коррозии; применяют в ядерной технике (стержни атомных реакторов, экраны, защищающие от нейтронного излучения). Ядерная реакция 10B (п,a)7Li приводит к появлению легко детектируемых -частиц, поэтому 10B используют при изготовлении индикаторов и детекторов нейтронов. Б. и его соединения - нитрид BN, карбид B4C, фосфид BP и др. - применяют в качестве диэлектриков и полупроводниковых материалов. Нитевидные кристаллы нек-рых боридов могут использоваться для армирования композиц. материалов.

Литература по 

1. Немодрук А. А., Каралова 3. К., Аналитическая химия бора, M., 1964. С. С. Бердоносов.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ