к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник
Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник - характерная толщина поверхностного слоя сверхпроводника, в к-ром происходит спадание до нуля внеш. магн. поля (в глубине массивного сверхпроводника магнитное поле равно нулю, что связано с существованием поверхностных сверхпроводящих токов, полностью экранирующих внешнее магнитное поле; см. Мейснера эффект).

Математически Г. п. определяется как

где H - внеш. магн. поле, направленное, как и вектор магн. индукции В внутри сверхпроводника, параллельно поверхности сверхпроводника, занимающего полупространство x>0. При экспоненциальном спадании магн. поля в глубь сверхпроводника . Значение в показателе экспоненты определяется формулой (1). Именно такой экспоненциальный закон спадания магн. поля наблюдается в т.н. лондоновском случае (рассмотрен братьями Ф. и X. Лондонами в 1935, [I]), когда намного превосходит длину когерентности (см. Сверхпроводимость ).При этом , где m и е - масса и заряд электронов, с - скорость света, ns - плотность сверхпроводящих электронов, зависящая от температуры T. Характерный масштаб величины бL ~ 10-5-10-6 см. В обратном предельном случае [т. н. пиппардовский случай, рассмотрен А. Б. Пиппардом (А. В. Pippard) в 1953, [2]].

Г. п. зависит от концентрации примеси в сверхпроводнике, ограничивающей длину свободного пробега электронов l. При  и величина Г. п., где - лондоновская Г. п. в чистом сверхпроводнике На Г. п. влияют также характер отражения электронов от поверхности сверхпроводника и частота поля.

Лондоновский случай осуществляется обычно в чистых металлах переходных групп периодич. системы элементов и в нек-рых интерметаллич. соединениях. Пиппардовский случай, как правило, имеет место для чистых сверхпроводников непереходных групп. Вблизи температуры сверхпроводящего перехода Тс в рамках Бардина - Купера - Шриффера модели (лондоновский случай) , где п - полная плотность электронов.

Литература по 

1. London F., London H, Electromagnetic equations of the supraconductor, "Proc. Roy. Soc.", 1935, v. 149 A, p. 71, их же. Supraconductlvity and diamagnetism, "Physica", 1935, v. 2, p. 341; 2) Piрраrd A. B., The conference concept in superconductivity, "Phystca", 1953, v. 19, p. 765; см. также лит. при ст. Сверхпроводимостъ. А. Э. Мейерович. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ