к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Кальций (Calcium)
Кальций (Calcium), Ca,- хим. элемент II группы периодич. системы элементов, ат. номер 20, ат. масса 40,08, относится к щелочноземельным металлам. Природный К. состоит из смеси 6 стабильных изотопов с массовыми числами 40, 42-44, 46 и 48, среди к-рых наиб. распространённый 40Са (96,94%), наименее - 46Са (0,003%). Электронная конфигурация внеш. оболочки 4s2. Энергии последоват. ионизации 6,133, 11,872 и 50,914 эВ. Кристаллохим. радиус атома Са 0,197 нм, иона Са2+ 0,104 нм. Значение электроотрицательности 1,04. В свободном виде - серебристо-белый металл, на воздухе темнеет, взаимодействуя с О2, N2, Н2O и др. При температурах 20-443 °С устойчива a-форма К. с гранецентрированной кубич. решёткой (постоянная решётки а=0,556 нм), при температуре от 443 °С до tпл=842 °С - b-форма с гексагональной решёткой. tкип=1495 °С (по др. данным, tпл=852 °С, tкип=1484 °С). Плотн. a-Са 1,55 кг/дм3. Теплота плавления 8,4 кДж/моль, теплота испарения 152 кДж/моль, уд. теплоёмкость сp=25,9 Дж/(моль.К) (0-100 °С). Коэф. теплового линейного расширения 2,2.10-5 К-1 (0-300 °С), теплопроводность 125 Вт/ (м.К) (при 0-100 °С). Уд. сопротивление 3,8.10-2 мкО.м (при 20 °С), температурный коэф. электрич. сопротивления 4,57310-3K-1. Модуль упругости 21-28 ГПа, предел прочности при растяжении 59 МПа, предел упругости 4 МПа, предел текучести 37 МПа. Тв. по Бринеллю 200-300 МПа. В хим. соединениях проявляет степень окисления +2, химически активен. К. применяют в качестве геттера в электровакуумных приборах, монокристаллы CaF2 (флюорита) используют в оптич. лазерной технике. Из радионуклидов практич. значение имеет b--радиоактивный 45Са (T1/2=162,6 сут). С. С. Бердоносов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ