к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Цезий
Цезий, Caesium, Cs - хим. элемент I группы перио-дич. системы элементов, ат. номер 55, ат. масса 132,9054, щелочной металл. В природе представлен стабильным Cs. Конфигурация внеш. электронной оболочки 6s1. Энергия последоват. ионизации 3,894; 25,1; 34,6 эВ. Радиус атома Cs 267 пм, радиус иона Cs+ 165 пм. Значение электроотрицательности 0,7. Работа выхода электрона 1,81 эВ.

Золотисто-жёлтый металл. Обладает кубич. объёмно-центрированной решёткой с параметром а= 614,1 пм. tпл = 28,39 °С, tкип = 670°С (по др. данным, 667,7 °С). Плотн. 1,9039 кг/дм3 (при 20 °С). Уд. теплоёмкость 32,7 кДж/(моль•К), уд. теплота плавл. 2,09 кДж/моль. Характеристич. темп-pa Дебая qД = 39,2 К. Температурный коэф. линейного расширения 97.10-6К-1 (при 0 °С). Магн. восприимчивость c= +0,22•10-9. Уд. электрич. сопротивление 0,1830 мкОм•м (при 0 °С), температурный коэф. электрич. сопротивления 6,0•10-3К-1 (при 0- 18 °С). Характеризуется низкими механич. характеристиками, модуль нормальной упругости 1,7 ГПа (при комнатной температуре).

Ц. проявляет степень окисления +1, обладает наивысшей среди щелочных металлов хим. активностью, хранить его можно только в запаянных вакуумированных ампулах.

Металлич. Ц. применяют в фотоэлементах и фотоумножителях, в люминесцентных трубках. Соединения Ц. используют в оптике, приборах ночного видения и т.д. В продуктах ядерной реакции деления имеются значит. кол-ва разл. радионуклидов Ц., среди к-рых наиб. опасен 137Cs (T1/2 = 30,0 лет). С. С. Бердоносов.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ